Light Weight Coated LWC
Продуктова спецификация
	Grammage (g/m²)
	60
	65
	70
	75
	80



	Brightness ISO D65, %
	85
	86
	86
	86
	86

	Opacity ISO 2471, %
	91.0
	92.0
	93.5
	94.0
	95.0

	Gloss, Hunter 75º, %
	60
	62
	62
	63
	63


Приложение:
Списания, брошури и др. рекламни материали. Метод на печат: офсет
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